Технический паспорт 301

«Perlata PLS / PLG»

1 Описание продукта

«Perlata» - декоративное покрытие на водной основе с перламутровыми пигментами, обеспечивающими создание элегантного внешнего вида декоративной краски с изысканным мерцанием. «Perlata» представлена богатой палитрой цветов, которые подходят как для современных, так и для классических интерьеров.

.

2 Свойства

•Легко и быстро наносится.

- • Экономичные цены удовлетворяют различные проектные требования.

- • Поставляется готовой для использования.

- • При использовании серебряной или золотой основы создает большой ряд оттенков.

- • «Perlata» также включает предварительное грунтовое покрытие, BC Matt и  защитное покрытие, and a protective top coat «Clearseal Gloss».

- • Обладает особой формулой, предотвращающей появление плесени и бактериальный рост.

- • Незначительное содержание летучих органических соединений (ЛОС)  и слабый запах.

- • Кроющая способность: приблизительно  10-14 м²/лфт/слой

- • 5 лт покроет примерно 30 м² (300 фт²) за 2 нанесения.

- • Время высыхания: 3 – 4 часа.

3 Данные тестирования

3.1 Стойкость к царапанию

Система «Perlata» (BС, Perlata PLS, Clearseal Gloss) была протестирована на стойкость к царапанию в соответствии с ASTM D2486 «Стандартный метод тестирования на стойкость к царапанию декоративных красок».

| Метод тестирования | результат |
| --- | --- |
| ASTM D2486 | 1000 Гц |

Тестирование проведено аккредитованной тестовой лабораторией.

Технический паспорт TDS301 Perlata PLS/PLG

3.2 Тестирование на содержание ЛОС

Образец «Perlata PLS» был протестирован на содержание ЛОС в соответствии с процедурами, описанными в ASTM D3960 “Стандартный метод определения летучих органических соединений (ЛОС), состава лакокрасочных и подобных материалов” и ISO 11890-2 “Краски и лаки. Определение состава летучих органических соединений (ЛОС)”

| Метод тестирования | Результат | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| ASTM D3960 | 209 гр/лт | Требование US EPA* (<250гр/лт) |
| ISO 11890-2 | 82 гр/лт | Требование EU* к компьютеризованным испытаниям A/l (300гр/лт) |

*US EPA – Управление по охране окружающей среды США.

*EU – Европейский Союз

3.3 Антибактериальная консервация

| Метод тестирования | Результат |
| --- | --- |
| Противогрибковая активность | Отсутствие видимого рота |
| Активность против водорослей | Отсутствие видимого роста |
| Антибактериальная – JIS Z 2801 Кишечная палочка Золотистый стафилококк, устойчивый к метиллину Сальмонелла | Бактерии не выжили Бактерии не выжили Бактерии не выжили |

3.4 Результаты испытания на огнестойкость

| Метод тестирования | Результат | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| ASTM E84 | Класс 1 | Испытываемая система «Perlata» (BС– 1 слой, Perlata – 2 слоя, Clearseal Gloss – 1 слой) |
| BS476 Часть 6 и 7 | Класс 0 | Испытываемая система «Perlata» (BС– 1 слой, Perlata – 2 слоя) |

4 Ограничения

Только для наружного применения.

Страница 1 из 3

5 Приготовление

5.1 Новые поверхности

- • Убедитесь, что поверхности неповрежденные, чистые и достаточно сухие.

- • Плотную или сильно отполированную поверхность следует покрыть соответствующей грунтовкой для эффективного сцепления.

- • Пористые поверхности следует покрыть тонким слоем BС Matt, разбавленным чистой водой до 20%.

• Оставьте высыхать.

5.2 Ранее покрытые поверхности

- • Убедитесь, что поверхности неповрежденные, чистые и достаточно сухие.

- • Уберите свободный или отслаивающийся материал обратно к неиспорченному твердому краю.

• В случае органического роста используйте  противогрибковую чистку.

• Замажьте все дыры, трещины или дефекты поверхности.

- • Слишком глянцевые поверхности следует помыть водой для получения точного оттенка.

- • Вымойте неповрежденное покрытие теплой водой и соответствующим чистящим веществом для удаления любых загрязнений.

- • Протрите поверхность чистой водой для удаления любых   остатков

- • Восстановите грунтовой слой любых пустых или заполненных зон тонким слоем BC Matt или соответствующе грунтовкой при необходимости.

- • Оставьте сушиться.

6 Необходимые инструменты

Для нанесения «Perlata” понадобятся следующие инструменты и материалы:

- ArmourColor BaseColor Matt

- • ArmourColor Perlata

- • 9 дюймовый валик с короткой валковой головкой

- • жёлоб роликового конвейера

    - • Большой инструмент для нанесения узора Perlata

- • Маленький инструмент для нанесения узора Perlata

    - •  Выравнивающая лопатка * компании

    - ArmourColor

- • маленькая кисть

- • 2 дюймовая маскировочная лента

7 Инструкции по применению

Поверхности, покрываемые краской «Perlata», должны быть подготовлены под покраску.

Настоящие инструкции предлагаются лишь в качестве направляющего материала. Всегда наносите краску сначала на небольшие поверхности,

Технический паспорт TDS301 Perlata PLS/PLG

а потом переходите к большим стенам.  В наличии имеются демонстрационные DVD и обучающие курсы, которые создают более полную картину.

- • Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

- • Нанесите 1-2 слоя краски BC Matt с помощью валика хорошего качества. Повторите процедуру через 4-8 часов, когда краска подсохнет.

- • Обработайте мелкозернистой наждачной бумагой.

- Закройте все примыкающие поверхности перед нанесением краски "Perlata»

• Нанесите первый слой краски «Perlata» на поверхность коротким валиком. Направляйте валик в вертикальном и горизонтальном направлениях для получения однородной текстуры (подходящая толщина). Обрабатывайте 1-2 м2    участки за один раз. Для получения более гладкого общего покрытия легко проведите Выравнивающей лопаткой* по поверхности, чтобы удалить все шероховатости.

• На края (балка, рейка, кайма и т.д.) или внутренние углы наносите краску «Perlata» малярной кистью и ведите ею до края. Выравнивающую лопатку* можно использовать для удаления любых шероховатостей и следов от кисти. В качестве альтернативы обмакните край Выравнивающей лопатки* в краску в жёлобе роликового конвейера и направьте лопатку прямо в угол и, начиная оттуда, наносите материал для получения гладкого, ровного слоя.

• Оставьте высыхать 3-4 часа в нормальных условиях, а затем обработайте поверхность тонкой наждачной бумагой.

• Нанесите последний слой краски «Perlata» на поверхность коротким валиком. Для получения наилучшего результата важно, чтобы последний слой был как можно тоньше. После нанесения краски на область 1-2 м2, прижмите ровную рабочую поверхность большого инструмента для нанесения узоров Perlata непосредственно на поверхность и работайте круговыми движениями.

• Продолжайте систематично обрабатывать всю стену.

- • На небольшие поверхности с небольшим доступом краску «Perlata»  можно наносить способом, указанным выше, с помощью маленького инструмента для нанесения узора Perlata.

Дополнительные примечания:

Для поверхностей с шелковистой структурой сначала дайте стене высохнуть в течение часа, а затем обработайте ее Выравнивающей лопаткой *.

«Perlata» можно оставить непокрытой, но для увеличения  износостойкости рекомендуется нанести валиком по всей стене один слой покрытия «Clearseal Gloss».

*Необязательная отделка

Страница 2 из 3

8 Здоровье и безопасность

«Perlata » - нетоксичный продукт на водной основе. Во время нанесения и высыхания следует обеспечить хорошее проветривание. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Держите подальше от детей.

Более подробная информация указана в Паспорте безопасности вещества.

9 Хранение

Храните в сухом месте при температуре 5 – 25°C. Оберегайте от воздействия низких температур. Оберегайте от попадания солнечного света и прямого нагревания. Храните контейнер запечатанным, когда он не используется.

Срок хранения "Perlata» в неоткрытом контейнере с соблюдением условий хранения равен 12 месяцам с даты изготовления.

10 Уход и сервисное обслуживание

10.1 Удаление въевшейся грязи с поверхности

Смешайте небольшое количество жидкого моющего средства или мыла в ведре с чистой водой. Начинайте чистить поверхность грязной зоны с верхнего края с помощью хорошо намоченной мягкой тряпки, губки, очень мягкой щетинной кисти или садового распылителя с небольшим давлением. Не используйте губки для промывки, сильнодействующие вещества для чистки, растворители, так как они могут повредить покрытие.

Не допускайте высыхания моющего раствора на стене. Если возможно, вытрите стену бумажным полотенцем или губкой.

Декоративные покрытия компании «ArmourColor» не разрушаются при воздействии легких моющих средств, но могут немного размякнуть при длительной чистке.

Рекомендуется сначала почистить небольшую часть, чтобы проверить, удовлетворяет ли результат.

10.2 Повреждения и ремонт

Декоративные покрытия компании «ArmourColor» -  это прочные и износостойкие покрытия, которые, однако, могут быть повреждены. В случае повреждения, пожалуйста, обратитесь к установщику за технической помощью и инструкциями.

Хотя для проверки достоверности и надежности информации, содержащейся в настоящем техническом паспорте, были приложены все усилия, информацию не следует считать заменяющей официальную консультацию.  Компания «Armourcoat Ltd» , ее сотрудники и агенты не несут ответственность за любые убытки и повреждения любого рода, возникающие в связи с использованием настоящего технического паспорта. Обратитесь к пункту ответственность за использование информации за более подробной информацией.                                                       SAT TDS301 0107©

Технический паспорт TDS301 Perlata PLS/PLG

|  | Test Method Result Anti-Fungal Activity No visible growth Anti-Algal Activity No visible growth Anti-Bacterial - JIS Z 2801 E Coli MRSA Salmonella No bacteria survived No bacteria survived No bacteria survived |
| --- | --- |
| Anti-Fungal Activity | No visible growth |
| Anti-Algal Activity | No visible growth |
| Anti-Bacterial - JIS Z 2801 E Coli MRSA Salmonella | No bacteria survived No bacteria survived No bacteria survived |

«Armourcoat Limited»

Мовуд Клоуз Лондон Роуд

Севеноакс Кент TN13 2HU Соединенное Королевство

тел: +44 (0)1732 460 668 факс +44 (0)1732 450 930

Email: technical@armourcolor.co.uk

web: www.armourcolor.com

- Страница 3 из 3