Технический паспорт 303

«Tactite»

1 Описание продукта

«Tactite» - полупрозрачное декоративное покрытие на водной основе для создания теплого гостеприимного интерьера с эффектом «замшевой поверхности».

2 Свойства

- • Эффективная по затратам альтернатива декоративным краскам, бумажным обоям и виниловым настенным покрытиям.

- • Представляет собой бесшовное, надежное, чистящееся, износостойкое покрытие с незначительным сервисным обслуживанием.

- • Доступно в палитре из 36 цветов с мягким эффектом «замшевой поверхности».

- •Обладает особой формулой, предотвращающей появление плесени и бактериальный рост.

- • Незначительное содержание летучих органических соединений (VОС)  и слабый запах.

- • Кроющая способность: 16-20 м²/лт/слой в зависимости от грунтовки под покраску. 5 лт покроет примерно 40 м² (400 ф²) за 2 нанесения.

- • Время высыхания: 4 – 8 часов.

3 Данные тестирования

3.1 Стойкость к царапанию

Система «Tactite» (BС Satin, Tactite) была протестирована на стойкость к царапанию в соответствии с ASTM D2486 и ISO 2812.

| Метод тестирования | результат | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ASTM D2486 | 1150 Гц |
| ISO 2812 | Класс 2 | Классифицировано как моющееся |

Тестирование проведено аккредитованной тестовой лабораторией.

3.2 Тестирование на содержание ЛОС

Образец «Tactite» был протестирован на содержание ЛОС в соответствии с процедурами, описанными в ASTM D3960 “Стандартный метод определения летучих органических соединений (ЛОС), состава лакокрасочных и подобных материалов” и ISO 11890-2 “Краски и лаки. Определение состава летучих органических соединений (ЛОС)”

| Метод тестирования | Результат | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| ASTM D3960 | 48 гр/лт | Требование US EPA* (<250 гр/лт |
| ISO 11890-2 | 15 гр/лт | Требование EU* к компьютеризованным испытаниям A/l (300 гр/лт) |

*US EPA – Управление по охране окружающей среды США.

*EU – Европейский Союз

Технический паспорт TDS303 Tactite

3.3 Антибактериальная консервация

| Метод тестирования | Результат |
| --- | --- |
| Противогрибковая активность | Отсутствие видимого роста |
| Активность против водорослей | Отсутствие видимого роста |
| Антибактериальная – JIS Z 2801 Кишечная палочка Золотистый стафилококк, устойчивый к метиллину Сальмонелла | Бактерии не выжили Бактерии не выжили Бактерии не выжили |

4 Ограничения

Только для наружного применения.

5 Приготовление

5.1 Новые поверхности

- • Убедитесь, что поверхности неповрежденные, чистые и достаточно сухие.

- • Плотную или сильно отполированную поверхность следует покрыть соответствующей грунтовкой для эффективного сцепления.

- • Пористые поверхности следует покрыть тонким слоем BС Satin, разбавленным чистой водой до 20%.

• Оставьте высыхать.

5.2 Ранее покрытые поверхности

- • Убедитесь, что поверхности неповрежденные, чистые и достаточно сухие.

- • Уберите свободный или отслаивающийся материал обратно к неиспорченному твердому краю.

• В случае органического роста используйте  противогрибковую чистку.

• Замажьте все дыры, трещины или дефекты поверхности.

- • Слишком глянцевые поверхности следует помыть водой для получения точного оттенка.

- • Вымойте неповрежденное покрытие теплой водой и соответствующим чистящим веществом для удаления любых загрязнений.

•Протрите поверхность чистой водой для удаления любых   остатков.

- • Восстановите грунтовой слой любых пустых или заполненных зон тонким слоем BC Matt или соответствующе грунтовкой при необходимости.

- • Оставьте сушиться.

- Страница 1 из 2

6 Необходимые инструменты

Для нанесения «Tactite” понадобятся следующие инструменты и материалы :

- • ArmourColor BC Satin

- • ArmourColor Tactite

- • 9 дюймовый валик с короткой валковой головкой

- • жёлоб роликового конвейера

- • 4 дюймовая  щетка для нанесения узора Tactite

- • 2 дюймовая маскировочная лента

| Te | Result | Comments |
| --- | --- | --- |

7 Инструкции по применению

Поверхности, покрываемые краской «Tactite», должны быть подготовлены под покраску.

Настоящие инструкции предлагаются лишь в качестве направляющего материала. Всегда наносите краску сначала на небольшие поверхности, а потом переходите к большим стенам.  В наличии имеются демонстрационные DVD и обучающие курсы, которые создают более полную картину.

- • Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

- • Нанесите два слоя пигментной краски BC Satin с помощью валика.

- • Дайте высохнуть в течение 4-8 часов между каждым покрытием и 4-8 часов перед первым нанесением «Tactite».

Закройте все примыкающие поверхности маскировочной лентой перед нанесением краски "Escenta».

- •     Нанесите 1-й слой «Tactite» с помощью валика хорошего качества. Покрывайте стену в хаотичной манере. Оставьте высыхать на 4-8 часов.

- •     Нанесите 2-й слой с помощью

- • Обмакните рабочую поверхность терки с полотном в краску и плотно прижмите к поднятой части желоба, чтобы выровнять материал.

- • Нанесите небольшое количество краски с помощью щетки для нанесения узора Tactite. Закончите отделку случайными, нерегулярными мазками кистью.

- •    Начинайте работать с верхнего угла стены и  постепенно спускайтесь вниз по всей ширине стены движениями, повторяющими форму веера, а не регулярными блоками. Работайте быстро, чтобы края всегда оставались влажными.

Примечание:

В ситуациях, когда не практично использовать валик, 1-й слой краски «Tactite» наносится 4 дюймовой кистью Tactite.

8 Здоровье и безопасность

«Escenta» - нетоксичный продукт на водной основе. Во время нанесения и высыхания следует обеспечить хорошее проветривание. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Держите подальше от детей.

Технический паспорт TDS303 Tactite

Более подробная информация указана в Паспорте безопасности вещества.

9 Хранение

Храните в сухом месте при температуре 5 – 25°C. Оберегайте от воздействия низких температур. Оберегайте от попадания солнечного света и прямого нагревания. Храните контейнер запечатанным, когда он не используется.

Срок хранения "Tactite» в неоткрытом контейнере с соблюдением условий хранения равен 12 месяцам с даты изготовления.

10 Уход и сервисное обслуживание

10.1 Удаление въевшейся грязи с поверхности

Смешайте небольшое количество жидкого моющего средства или мыла в ведре с чистой водой.

Начинайте чистить поверхность грязной зоны с верхнего края с помощью хорошо намоченной мягкой тряпки, губки, очень мягкой щетинной кисти или садового распылителя с небольшим давлением. Не используйте губки для промывки, сильнодействующие вещества для чистки, растворители, так как они могут повредить покрытие.

Не допускайте высыхания моющего раствора на стене. Если возможно, вытрите стену бумажным полотенцем или губкой.

Декоративные покрытия компании «ArmourColor» не разрушаются при воздействии легких моющих средств, но могут немного размякнуть при длительной чистке.

Рекомендуется сначала почистить небольшую часть, чтобы проверить удовлетворяет ли результат.

10.2 Повреждения и ремонт

Декоративные покрытия компании «ArmourColor» -  это прочные и износостойкие покрытия, которые, однако, могут быть повреждены. В случае повреждения, пожалуйста, обратитесь к установщику за технической помощью и инструкциями.

Хотя для проверки достоверности и надежности информации, содержащейся в настоящем техническом паспорте, были приложены все усилия, информацию не следует считать заменяющей официальную консультацию.  Компания «Armourcoat Ltd» , ее сотрудники и агенты не несут ответственность за любые убытки и повреждения любого рода, возникающие в связи с использованием настоящего технического паспорта. Обратитесь к пункту ответственность за использование информации за более подробной информацией.

SAT TDS303 0107©

«Armourcoat Limited»

Мовуд Клоуз Лондон Роуд

Севеноакс Кент TN13 2HU Соединенное Королевство

тел: +44 (0)1732 460 668 факс +44 (0)1732 450 930

Email: technical@armourcolor.co.uk

web: www.armourcolor.com

|  | Test Method Result Anti-Fungal Activity No visible growth Anti-Algal Activity No visible growth Anti-Bacterial - JIS Z 2801 E Coli MRSA Salmonella No bacteria survived No bacteria survived No bacteria survived |
| --- | --- |
| Anti-Fungal Activity | No visible growth |
| Anti-Algal Activity | No visible growth |
| Anti-Bacterial - JIS Z 2801 E Coli MRSA Salmonella | No bacteria survived No bacteria survived No bacteria survived |